《水泥凝结时间的测定》教案设计

教学任务

| 专 业 | 建筑工程施工 |
| --- | --- |
| 课程名称 | 建筑材料 |
| 教学任务 （课题/项目） | 水泥凝结时间的测定 |
| 教学对象 | 建筑施工专业一年级学生 | 课时分配 | 4 |
| 教 学 内 容 概 要 | 水泥是土木建筑工程中最主要的材料之一。我国建筑工程中使用的水泥，绝大部分是通用硅酸盐水泥，其产量占水泥总量的95%以上。试验5-1水泥标准稠度用水量的测定可作为凝结时间测定试验的用水量的标准，试验5-2水泥净浆凝结时间测定是评定水泥质量的一项重要的物理指标。教学中采用理实一体，项目教学，注重对学生动手能力的培养，使学生在学习过程中完成学习内容和职业能力对接，学习过程和工作过程对接。 |
| 教 学 目 标 | 知识 目标 | 1、理解并掌握凝结时间的概念； 2、掌握不同品种水泥的初凝时间和终凝时间。 |
|  | 技能 目标 | 1、掌握水泥凝结时间的测定； 2、掌握试验过程中的注意事项。 |
|  | 情感 目标 | 1、培养学生的动手能力及团结协作的精神； 2、锻炼学生分析和解决问题的能力。 |
| 教学重点 | 1、仪器的正确使用； 2、试验的操作程序。 |
| 教学难点 | 1、操作的规范性； 2、结果的准确性。 |

教学设计

| 教学环节 | 学习内容/任务 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课前准备 | 1、学生分组；共计36人，分6组 2、分发导学提纲、任务书、试验表格、课 评价表格。 3、制备6块水泥试件。 | 课前精心设计 | 预习 | 做好预习 培养学生的自学能力 |
| 新课引入 | 1、问题启发 2、教学游戏 | 提问 | 回答 | 检查预习效果 调动学生们的学习兴趣 |
| 教师精讲 | 教师精讲 视频教学 | 精讲 | 听讲 | 掌握水泥凝结时间 的试验程序 |
| 任务布置 | 检测水泥的凝结时间 制定试验方案 | 启发 指导 点评 | 学生分组讨论制定试验方案 | 锻炼学生分析问题解决问题的能力。 |
| 项目实操 | 1、实操 2、实操评价 | 巡视 指导 | 实际操作 | 理实一体 强化重点 突破难点 |
| 课堂总结 | 1、实操反馈、总结 2、作业 | 点睛 总结 | 总结反思提高 通过课外作业，激发求知欲望，提高学习专业的兴趣 | 发挥学生主体，教师主导作用 对知识的巩固提高 |

教学过程

1、新课引入

采用复习提问的方式，硅酸盐水泥初凝时间是多少min ? 终凝时间是多少min? 现在同学们把自己当作一名建筑材料实验员,如何检验硅酸盐P.Ⅰ型水泥和P.Ⅱ型水泥凝结时间是否合格呢？

2、水泥凝结时间的测定

先做个小游戏（选图抢答）

选出你觉得“测定水泥凝结时间”会用到的仪器？说出它们的作用是什么？怎么使用？

水泥凝结不同时期的状态与豆腐食物比图。

2.1试验目的:评定水泥的凝结时间是否符合国家规范

# 2.2主要仪器设备

# 仪器：养护箱、净浆搅拌机、维卡仪、试针、试模、玻璃板、抹刀等

# 材料：硅酸盐水泥，P.Ⅰ一 份，P.Ⅱ一份

2.3实验步骤

（1）试件的制备

圆模内表面涂油，试针接触玻璃板时，指针对准零点，以标准稠度用水量制作水泥净浆，装模，振动数次刮平，养护，记录水泥全部加入水中的时间作为凝结时间的起始时间。

（2）初凝时间的测定

加水起，30min后试件从养护箱中取出，第一次测定，试针与水泥净

表面接触，拧紧螺钉1-2s突然松开，试针停止下沉或释放30s时指针所指的数值。临近初凝时，每隔5min测定一次，

当试针沉至距底板4±1mm，为水泥达到初凝状态。到达初凝

时应立即重复测定一次，当两次结论相同时，为初凝的时间。

(3）终凝时间的测定

在终凝试针上安装一个环形附件，试件翻转180°，大端向上，小端向下，放在玻璃板上，再放在养护箱中继续养护，当终凝针沉入试件0.5mm时，环形附件不在试件上留下痕迹时，达到终凝状态。

临近终凝时每隔15min测定一次，到达终凝时立即重复测一次

两次结论相同时，为终凝时间。

由水泥全部加入水中至终凝状态的时间为水泥的终凝时间，用“min”表示。

2.4测定注意事项

（1）最初测定时轻抚金属柱，慢慢下降，以防试针装弯，

以自由落体为准。

（2）试针沉入的位置至少距试模内壁10mm

（3）每次测试不能让试针落入原针孔,测试后应将试针擦净，试模放回养护箱，防止试模受振。

3、任务布置

（1） 1-3小组测定P·I型水泥的凝结时间，4-6小组测定P·Ⅱ型水泥的时间。

（2）以小组为单位制定试验方案，组长进行汇报，根据整组学生的表现，进行点评，奖励。

4、项目实操

（1）测P·Ⅰ、P·Ⅱ水泥的初凝时间；

（2）测P·Ⅰ、P·Ⅱ水泥的终凝时间（根据P·Ⅰ硅酸盐水泥与P·Ⅱ硅酸盐水泥终凝时间的差距，区分水泥）；

（3）计算结果，进行判定。

5、课堂总结

（1）实操反馈、总结

（2）作业

现有四种白色粉末，已知其为建筑石膏、生石灰粉、白色石灰石粉和白色硅酸盐水泥，请加以鉴别（化学分析除外）。

分析 :  取相同质量的四种粉末，分别加入适量的水拌合为同一稠度的浆体。放热量最大且有大量水蒸气产生的为生石灰粉；在5～30分钟内凝结硬化并具有一定强度的为建筑石膏；在45分钟到12小时内凝结硬化的为白色水泥；加水后没有任何反应和变化的为白色石灰石粉。

# 6、教学反馈、反思与改进

成功之处：

教学方法多样化，让学生想学、会学，广泛调动了学生的学习积极性注重与职业能力的对接，培养学生自学、分析解决问题以及观察创新的能力。

不足之处：

个别学生预习不充分，在实施操作中没有照顾到每个层次的学生，评优帮差，实际进行时有点困难，需要规范化。

改进措施：

课前充分预习，培养学生自主学习的能力。

建立兴趣小组，培养优秀学生，尝试学生助教的教学模式