第2单元 课时1

# 从自然界获取铁和铜

补充习题

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1．我国是世界文明古国，有些化学工艺发明较早。我国掌握冶铁技术的历史时期是（     ）

A．春秋初年       B．商代       C．唐代          D．战国晚期

2.下列各种冶炼方法中，可制得相应金属的为  （    ）

A、加热氢氧化铝           B、加热碳酸钙

C、电解熔融氯化镁         D、电解饱和食盐水

3.高炉炼铁中石灰石的作用（  ）

A.除S、P 等杂质   B、催化剂      C、除二氧化硅      D、脱氧

4．下列情况中，能通过置换反应得到铁的是         （     ）

A、铜与氯化亚铁溶液常温下混合；    B、一氧化碳通过灼热的三氧化二铁；

C、氢气通入硫酸亚铁溶液；          D、铝和四氧化三铁混合加热到高温；

5．已知一些金属单质的发现与其金属活动性存在着某种必然的联系，你认为下无事件发生在铁器时代之前的是                     （     ）

①金属铝的冶炼  ②青铜器时代  ③金银的使用  ④戴维发现金属钠 ⑤15世纪中国使用锌铸币

A．②③⑤  B．②③  C．①②③   D．①④⑤

二、填空题

6.Fe是地壳中含量很丰富的元素，也是生物体所必需的元素。自然界中铁矿石主要有赤铁矿和磁铁矿，金属铁是在高炉中冶炼的，高炉炼铁除了加入铁矿石外，还需加入焦炭和石灰石。请填空：

① 写出磁铁矿主要成分的化学式：				。

② 写出赤铁矿被还原成铁的化学方程式：							。

③写出CaCO3所参与反应的两个化学方程式：            ，              。

7．工业上铁冶炼是在        中进行的。在冶炼过程中铁元素被还原，还原剂是       ，产生还原剂的化学方程式是               、                 。用这种方法冶炼的铁是含碳2%～4.5%的         ，将它进一步冶炼，就可以得到用途广泛的          。

8．工业上主要采用用高温冶炼           得到铜。通过           法冶炼得到的铜，含量可达到99.95%～99.98%，这种铜用于              。

9．古代的“药金”外观与金相似，常被误认为是金子，冶炼方法如下：将碳酸锌、赤铜(Cu2O)、木炭混合加热到800℃，得金光闪闪的“药金”。药金的主要成分是Cu和Zn的合金。写出有关冶炼的化学方程式

三、计算题

10．现有含Fe2O380%的赤铁矿100t，理论上可冶炼含Fe95%的生铁多少吨？

[参考答案]

1.A  2.C  3.C  4.D 5.B

6.① Fe3O4

② Fe2O3 + 3CO2Fe + CO2

③ CaCO3CaO+CO2↑     CaO + SiO2CaSiO3

7． 炼铁高炉，CO ；石灰石C+O2===CO2    CO2+C2CO； 生铁   钢。

8．黄铜矿  电解精炼法    电气工业。

9． ZnCO3====ZnO+CO2↑   ZnO+C =====Zn+CO2↑

Cu2O+C====2Cu+CO2↑

10.  62.1t

# Text boxes

△

800℃